Результаты химического состава мраморизованного известняка

(п. Романовка)

| № хим. анализа | Массовая доля компонентов, % | Изменение массы при прокаливании |
| --- | --- | --- |
|  | MgO | Al2O3 | SiO2 | CaO | Fe2O3 |  |
| 1100 | 1,50 | 4,58 | 10,1 | 46,0 | 1,29 | 36,5 |